PENGARUH VARIASI KONSENTRASI ASAM STEARAT SEBAGAI EMULGATOR PADA UJI KARAKTERISTIK FISIK KRIM EKSTRAK ETANOL DAUN BELIMBING WULUH ( Averrhoa bilimbi Linn.)

EFFECT OF VARIATIONS IN STEARIC ACID CONCENTRATION AS EMULSIFIER ON THE PHYSICAL CHARACTERISTICS TEST OF BELIMBING WULUH LEAVES (Averrhoa bilimbi Linn.) ETHANOL EXTRACT CREAM

Diana Nurda Augo Jayanti RH1 , Dewi Fitriani Puspitasari2

Program Studi D3 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi Semarang

ABSTRAK

Daun belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi Linn.) adalah salah satu tanaman obat yang dapat digunakan sebagai antijerawat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan konsentrasi asam stearat sebagai emulgator pada karakteristik fisik krim ekstrak etanol daun belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi Linn.) dan untuk mengetahui konsentrasi asam stearat yang dapat menghasilkan sediaan krim dengan karakteristik fisik yang baik. Ekstrak etanol daun belimbing wuluh dibuat dengan proses maserasi dengan menggunakan etanol 96%. Berdasarkan hasil uji statistika menggunakan program SPSS versi 16.0 dengan taraf kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa sediaan krim ekstrak etanol daun belimbing wuluh pada FI (5%), FII (10%), FIII (15%) menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada masing-masing formula dengan nilai signifikan (P<0,05) pada uji pH, viskositas, daya sebar dan daya lekat. Semakin tinggi konsentrasi asam stearat maka semakin meningkatkan nilai viskositas dan daya lekat serta menurunkan nilai pH dan daya sebar. Asam stearat dengan konsentrasi 5% menghasilkan sediaan krim dengan karakterisktik fisik yang baik. Hasil ALT pada ketiga formula juga memenuhi syarat yaitu < 103 koloni/gram.

Kata kunci : Asam stearat, ekstrak etanol daun belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi Linn.),karakteristik fisik, krim.

ABSTRAK

Belimbing wuluh leaves (Averrhoa bilimbi Linn.) is one of the plants that can be used as a medicinal for acne. The purpose of this study was to determine the effect of variations concentrations of stearic acid as a emulsifier on the  physical characteristics test of cream of ethanol extract belimbing wuluh leaves (Averrhoa bilimbi Linn.) and to determine the concentration of stearic acid which can produce cream preparations with gave the best physical characteristics. The ethanol extract of belimbing wuluh leaves was obtained by maceration with using 96% ethanol. Based on the results of statistical tests using the SPSS version 16.0 program with a 95% confidence level, it can be concluded that the preparation of cream ethanol extract of belimbing wuluh leaves at FI (5%), FII (10%), FIII (15%) showed the presence of significant difference in each formula with significant values ​​(P<0.05) in the test of pH, viscosity, dispersiveness and adhesion. The higher the concentration of stearic acid, the higher the viscosity and adhesion value, and the lower the pH value and dispersiveness. Stearic acid with a concentration of 5% produced a cream preparations with the best physical characteristics. The ALT results in the three formulas also met the requirements, namely < 103 colonies/gram.

Keyword : Cream, ethanol extract of belimbing wuluh leaves (Averrhoa bilimbi Linn.), physical characteristics, stearic acid

PENDAHULUAN

Jerawat merupakan penyakit multifaktorial yang berkembang didalam folikel sebabeus. Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya jerawat dipengaruhi karena tumbuhnya bakteri pada kulit. Pengobatan jerawat salah satunya dengan memanfaatkan ekstrak daun belimbing wuluh yang dapat berpengaruh terhadap aktifitas pertumbuhan bakteri penyebab infeksi (Hayati dkk., 2010). Ekstrak daun belimbing wuluh memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Eschericha coli dan Staphylococcus aureus (Ummah, 2010). Daun belimbing wuluh pada konsentrasi 5% memiliki aktivitas atibakteri terhadap Staphylococcus aureus sebesar 13.13mm dan Eschericha coli sebesar 8.63mm.

Krim adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai (mengandung air tidak kurang 60%) (Syamsuni,2007). Krim yang ditujukkan untuk penggunaan kosmetik adalah krim yang mudah dicuci dengan air atau tipe krim minyak dalam air (M/A) yang membutuhkan emulgator. Salah satu bahan yang biasa digunakan sebagai emulgator dalam sediaan krim adalah asam stearat dan trietanolamin. Berdasarkan penelitian kurniasih (2016) penggunaan asam stearat sebagai emulgator dalam sediaan krim M/A dapat menjadikan krim lebih lunak sehingga nilai viskositasnya menjadi rendah. Basis dengan nilai viskositas yang tinggi akan menyebabkan nilai koefisien difusi obat dalam basis memiliki nilai yang rendah, sehingga obat yang terlepas dari basis akan kecil. Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian formulasi dan uji karakteristik fisik sediaan krim ekstrak etanol daun belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi Linn.) dengan perbedaan konsentrasi asam stearat sebagai emulgator pada konsentrasi 5%, 10% dan 15%.

METODE PENELITIAN

Alat

Alat yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah alat gelas, mortir dan stamper, timbangan digital, pH meter, kaca pembesar, alat uji daya sebar, alat uji daya lekat, viscometer Brookfield, cawan petri, colony counter, dan penggaris.

Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun belimbing wuluh asam stearat, setil alkohol, TEA, gliserin, parafin cair, metilparaben, propilparaben, aquadest, Plate Count Agar (PCA), larutan NaCl 0,85%, etanol 96%.

Penyiapan Formula Sediaan Krim

Pembuatan krim fase minyak yaitu parafin liquidum, asam stearat, setil alkohol dimasukkan kedalam cawan porselen kemudian dilebur diatas waterbath pada suhu 60-70℃ sampai lebur. Pembuatan fase air yaitu nipagin, nipasol, TEA dan aquadest dimasukkan kedalam beakerglass, kemudian dipanaskan diatas waterbath pada suhu 60-70℃ sampai lebur. Panaskan mortir, setelah itu fase minyak dimasukkan kedalam mortir dan ditambahkan fase air sambil diaduk secara konstan. Jika sudah terbentuk massa krim, kemudian tambahkan ekstrak etanol daun belimbing wuluh dalam campuran basis krim hingga tercampur merata. Sediaan krim dicukupkan dengan aquadest sampai 20 gram.

Tabel 1. Formula Krim Daun Belimbing Wuluh

| Bahan obat | F1 (%) | F2 (%) | F3 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekstrak daun belimbing wuluh | 5 | 5 | 5 |
| Setil Alkohol | 6 | 6 | 6 |
| TEA | 1 | 1 | 1 |
| Asam Stearat | 5 | 10 | 15 |
| Gliserin | 10 | 10 | 10 |
| Parafin Cair | 10 | 10 | 10 |
| Metilparaben | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Propilparaben | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Aquadest hingga | 100 | 100 | 100 |

Keterangan

Formula I	: Sediaan Krim Ekstrak Etanol dengan asam stearat 5%

Formula II	: Sediaan Krim Ekstrak Etanol dengan asam stearat 10%

Formula III	: Sediaan Krim Ekstrak Etanol dengan asam stearat 15%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Hasil Uji Karakteristik Sediaan Krim Ekstrak Etanol Daun Belimbing Wuluh

| Pengujian | Formula I | Formula II | Formula III |
| --- | --- | --- | --- |
| Organoleptis Bentuk Bau Warna Tekstur | Semi padat Tidak berbau Hijau Tua Agak Kental | Semi padat Tidak berbau Hijau Tua Agak Kental | Semi padat Tidak berbau Hijau Tua Agak Kental |
| Homogenitas | Homogen | Homogen | Homogen |
| pH | 6,44±0,2735 | 5,82±0,2557 | 5,46±0,2395 |
| Viskositas (cP) | 6407,4±322,69 | 8040±472,65 | 10764±545,41 |
| Daya Lekat (detik) | 1,37±0,0900 | 2,36±0,1778 | 3,34±0,1891 |
| Daya Sebar (cm) | 7,65±0,0447 | 6,61±0,0326 | 5,66±0,0720 |

Keterangan

Formula I	: Sediaan Krim Ekstrak Etanol dengan asam stearat 5%

Formula II	: Sediaan Krim Ekstrak Etanol dengan asam stearat 10%

Formula III	: Sediaan Krim Ekstrak Etanol dengan asam stearat 15%

Uji organoleptis menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi asam stearat pada krim dapat mempengaruhi tekstur sediaan, dimana semakin tinggi konsentrasi asam stearat akan menghasilkan sediaan yang semakin kental.

Uji homongenitas pada formula I, formula II dan formula III menunjukkan bahwa ketiga sediaan krim homogen. Sediaan krim ekstrak daun belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi Linn.) yang homogen akan menyebabkan penyebaran senyawa aktif yang merata, sehingga pelepasan senyawa aktif oleh basis krim ke dalam kulit akan maksimal.

Uji pH bertujuan untuk mengetahui derajat keasaman dan kebasaan suatu sediaan, selain itu uji pH dilakukan untuk mengetahui pH sediaan krim yang berbeda. Syarat rentang pH kulit yaitu 4,5 – 7,0 (Wasitaatmadja, 1997). Sediaan krim harus masuk rentang pH kulit agar aman dan tidak beresiko mengiritasi kulit, karena pH asam akan mengakibatkan kulit iritasi, sedangkan pH basa akan mengakibatkan kulit bersisik

Gambar 1. Diagram Rerata Uji pH Sediaan Krim Ekstrak Etanol Daun Belimbing Wuluh

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sediaan krim pada FI memiliki hasil rerata pH paling tinggi yaitu 6,44, sedangkan pada FIII memiliki hasil rerata pH yang paling rendah yaitu 5,46. Hasil uji pH  selanjutnya dianalisis dengan menggunakan SPSS Versi 16.0 yang menunjukkan data berdistribusi normal dan homogen dengan nilai signifikan (sig >0,05). Kemudian dilanjut dengan uji Oneway Anova dengan hasil berbeda signifikan (sig <0,05) dan dilanjutkan dengan uji Pasca Anova antara FI, II, dan III didapatkan hasil berbeda signifikan (sig< 0,05).

Uji viskositas krim bertujuan untuk mengetahui kekentalan suatu sediaan. Uji viskositas sangat berpengaruh pada pelepasan zat aktif dari sediaan tersebut maka secara tidak langsung viskositas sangat berpengaruh pada efektifitas sediaan. Semakin tinggi viskositas sediaan maka semakin tinggi pula tingkat kekentalan yang mengakibatkan kurang nyamannya sediaan selama digunakan.

Gambar 2. Diagram Rerata Uji Viskositas Krim Ekstrak Etanol Daun Belimbing Wuluh

Hasil pengujian viskositas menunjukkan bahwa sediaan krim pada FI memiliki nilai viskositas paling rendah yaitu 6407,4 cP sedangkan pada FIII memiliki nilai viskositas yang paling tinggi yaitu 10764 cP. Hasil uji viskositas selanjutnya dianalisis dengan menggunakan SPSS Versi 16.0 yang menunjukkan data berdistribusi normal dan homogen dengan nilai signifikan (sig >0,05). Kemudian dilanjut dengan uji Oneway Anova dengan hasil berbeda signifikan (sig <0,05) dan dilanjutkan dengan uji Pasca Anova antara FI, II, dan III didapatkan hasil berbeda signifikan (sig< 0,05).

Uji daya lekat bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan gel melekat pada kulit dalam waktu tertentu dapat berfungsi secara maksimal pada penghantaran obatnya. Syarat daya lekat sediaan krim yaitu lebih dari 1 detik (Wasiaatmadja, 1997).

Gambar 3. Uji Daya Lekat Sediaan Krim Ekstrak Etanol Daun Belimbing Wuluh

Pada hasil uji daya lekat menunjukkan bahwa sediaan krim ekstrak etanol daun belimbing wuluh adanya perbedaan, dimana semakin tinggi konsentrasi asam stearat maka semakin naik hasil daya uji daya lekatnya. . Nilai uji daya lekat krim mempunyai hubungan dengan viskositas krim, dimana semakin tinggi daya lekat krim maka akan menghasilkan nilai viskositas yang semakin tinggi, karena konsistensi dari krim yang pekat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi daya lekat krim maka semakin kuat ikatan antara krim dan kulit. Hasil uji daya lekat  selanjutnya dianalisis menunjukkan data berdistribusi normal dan homogen dengan nilai signifikan (sig>0,05). Kemudian dilanjut dengan uji anava satu jalan dengan hasil berbeda signifikan (sig <0,05) dan dilanjutkan dengan uji pasca anava antara FI, II, dan III didapatkan hasil berbeda signifikan (sig< 0,05).

Uji daya sebar krim bertujuan untuk melihat kemampuan sediaan menyebar pada kulit. Daya sebar yang baik akan meyebabkan krim mudah menyebar dan mudah digunakan dengan mengoles tanpa menekan secara berlebihan. Syarat daya sebar yang baik untuk sediaan topikal adalah sekitar 5-7 cm (Ulaen,dkk., 2017).

Gambar 4. Diagram Rerata Uji Daya Sebar Sediaan Krim Ekstrak Etanol Daun Belimbing Wuluh

Hasil uji daya sebar menunjukkan adanya penurunan daya sebar pada setiap formula. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan konsentrasi asam stearat, semakin tinggi konsentrasi asam stearat maka akan meningkatkan viskositas krim sehingga daya sebar menjadi semakin kecil. Hasil uji daya sebar  selanjutnya dianalisis menunjukkan data berdistribusi normal dan homogen dengan nilai signifikan (sig>0,05). Kemudian dilanjut dengan uji anava satu jalan dengan hasil berbeda signifikan (sig <0,05) dan dilanjutkan dengan uji pasca anava antara FI, II, dan III didapatkan hasil berbeda signifikan (sig< 0,05).

Uji tipe krim dilakukan untuk mengetahui tipe krim yang sebenarnya. Pengujian tipe krim dilakukan dengan metode pewarnaan. Krim yang dibuat adalah tipe M/A sehingga pada uji ini digunakkan methylene blue untuk mengetahui adanya fase air (globul warna biru).

FII FIII FI

Hasil uji tipe krim pada ketiga formula diatas menunjukkan bahwa formulasi krim ekstrak daun belimbing wuluh menunjukkan krim tipe M/A. Dikarenakan krim yang dioleskan diatas object glass yang ditetesi dengan metilen blue, hasilnya metilen blue tersebar merata. Hal ini disebabkan karena methylen blue yang dapat larut air dan tidak larut dalam minyak.

Angka Lempeng Total (ALT) merupakan salah satu metode kuantitatif yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah mikroba pada suatu sampel produk dengan menggunakan media padat dengan hasil akhir berupa koloni yang dapat diamati secara visual dan dihitung (Fardiaz at Susanti, dkk., 2016).  Hasil uji ALT pada FI mempunyai hasil 2,0 x 102 koloni/gram, FII 1,7 x 102 koloni/gram, dan FIII 1,3 x 102 koloni/gram. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga formula telah memenuhi syarat ALT untuk sediaan semi padat yaiu < 103 koloni/gram.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan  bahwa perbedaan konsentrasi asam stearat sebagai emulgator mempengaruhi karakteristik fisik pada sediaan krim ekstrak etanol daun belimbinig wuluh. Semakin meningkat konsentrasi asam stearat maka meningkatkan viskositas, dan daya lekat, serta menurunkan pH dan daya sebar. Konsentrasi asam stearat 5% menghasilkan sediaan krim ekstrak etanol daun belimbinig wuluh dengan karakteristik fisik sediaan krim yang baik. Hasil ALT pada ketiga formula juga memenuhi syarat yaitu < 103 koloni/gram.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillahhirobbil’alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku atas doa, dukungan, dan kepada ibu apt. Dewi Fitriani Puspitasari, M.Pharm.Sci.  atas segala waktu arahan, bimbingan, dukungan, dan  motivasi serta nasihat dalam menjelaskan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Hayati, E. K., A.G. Fasyah,  dan L. S. (2010). Fraksinasi dan identifikasi senyawa tanin pada daun belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi Linn). Jurnal Kimia, 4(2), 193–200.

Kurniasih. (2016). Formulasi Sediaan Krim Ekstrak Biji Kedelai (Glycine max L.) : uji Stabilitas Fisik dan Efek pada Kulit. Fakultas Farmasi.

Pendit, P.A.C.D., Zubaidah, E., dan Sriherfyna, F.H. 2016. Karakteristik Ekstrak Daun Belimbing Wuluh. Jurnal Pangan dan Agroindustri. Vol. 4 No . Hal : 400-409. Malang

Susanti, D., Darmanto, Y. S. dan Agustini, T. W., Kualitas Pengolahan Ikan Kayu Di Kabupaten Sikka. Prosiding Seminar Nasional Kelautan, Universitas Trunojoyo Madura, 2016.

Syamsuni. (2007). Ilmu Resep. EGC.

Sukmawati, N. M.A., Arisanti, C.I.S., Wijayanti, N.P.A.D. 2013. Pengaruh Variasi Konsentrasi PVA, HPMC, Dan Gliserin Terhadap Sifat Fisika Masker Gel Peel-Off Ekstrak Etanol 96% Kulit Buah Manggis (Garcinia mangostana L.). Jurnal Farmasi Udayana.

Ulaen, Selfie P.J., Banne, Yos Suatan & Ririn A., 2012. Pembuatan Salep Anti Jerawat dari Ekstrak Rimpang Temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.). Jurnal Ilmiah Farmasi. 3(2):45-49

Ummah, M. (2010). Ekstraksi dan Pengujian Aktifitas Antibakteri Senyawa Tanin pada Daun Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi L.). (Kajian Variasi Pelarut) Skripsi.

Wasitaatmadja, S. 1997. Penuntun Ilmu Kosmetik Medik. Jakarta : Universitas Indonesia Press